## Slide 1
Fabrication_260624 / AFM시료 공정
#post-anneal
D1) In 0.2M 200’C 60m
D2) In 0.2M 350’C 60m
D3) In 0.2M 500’C 60m
[모든 소자 post-anneal은 Furnace로]
민수 용액 InOx 0.2M 사용
프리어닐링 90’C 5min / UV패

## Slide 2
#post-anneal[Furnace]
#Pre-Anneal
핫플레이트 90’C 5min
#Mask 패터닝
UV처리 300초
(조건 잡는 용 3개)
#Soft Bake
핫플레이트 90’C 10s
# Surface Hydrophil
UV처리 1200s
#Wafer Cleaning
아세톤- IPA –DIW- 핫플레이트 90’C 10min
P+Wafer 9개
#In Coating
민수 용액 InOx 0.2M/ 0.11M 사용
79번
(Target RPM3000,Ramping Rate 2s/1s)
#Ecth
DIW 1min
#Oven Bake
200’C 1h
SI
SIO2
InOx
InOx
//실험 하루 전
- Furnace cleaning ->800’C 3시간
Furnace 오토튜닝->
원하는 설정(200’C 1h )
- 용액 스털링 750RPM,35’C
//실험 전 준비
Wafer 9개
민수 InOx 0.2M/0.11M
//실험 비는시간 준비
- Oven 200’C 준비
설정온도 도달했을때
설정온도 이전에
D2) In 0.2M 200'C 1h
D4) In 0.2M 350'C 1h
D6) In 0.2M 500'C 1h
D1) In 0.11M 200'C 1h
D3) In 0.11M 350'C 1h
D5) In 0.11M 500'C 1h
26.06.24

## Slide 3
#post-anneal[Furnace]
#Pre-Anneal
핫플레이트 90’C 5min
#Mask 패터닝
UV처리 300초
(조건 잡는 용 3개)
#Soft Bake
핫플레이트 90’C 10s
# Surface Hydrophil
UV처리 1200s
#Wafer Cleaning
아세톤- IPA –DIW- 핫플레이트 90’C 10min
P+Wafer 9개
#In Coating
민수 용액 InOx 0.2M/ 0.11M 사용
79번
(Target RPM3000,Ramping Rate 2s/1s)
#Ecth
DIW 1min
#Oven Bake
200’C 1h
SI
SIO2
InOx
InOx
설정온도 도달했을때
설정온도 이전에
D2) In 0.2M 350'C 1h D4) In 0.2M 200'C 1h
D6) In 0.2M 500'C 1h
D1) In 0.11M 350'C 1h D3) In 0.11M 200'C 1h
D5) In 0.11M 500'C 1h
26.06.26
0.11M UV->200s
0.2M UV->340s 어디는 오버되고 어디는 미달..

## Slide 4
#post-anneal[Furnace]
D2) In 0.2M 200'C 1h
D4) In 0.2M 350'C 1h
D6) In 0.2M 500'C 1h
D1) In 0.11M 200'C 1h
D3) In 0.11M 350'C 1h
D5) In 0.11M 500'C 1h
D1) D2) D5) D6) -> p+
D2) D4)-> p++
Mask 패터닝
solvent 날리기/ UV처리/ Etch
In 0.11M ->90’c 10s / 200s/ 60s
In 0.2M ->90’c 10s / 350s/ 60s
오버된곳은 오버되고 안되는 곳은 작게 나옴
330s 일때 패턴 더 잘나옴..
패터닝 참고 (허준)
 | SB | UV | ETCH
0.04M | 37’C 9S | 80S | 60S
0.06M | 45’C 7S | 80S | 60S
0.09M | 100’C 10S | 175S | 60S
0.12M | 100’C 15S | 200S | 60S
High mobility 원하기 때문에 패턴이 큰건 상관이 없어/
작으면 문제