## Slide 1
경북대학교 MENLAB 2025000422 최민수
Near-Zero Current Boosting under Driving Condition Stress in Ultrathin-Body Transistors Enabled by Crystalline In2O3/Y2O3 Heterostructures

## Slide 2
Introduction
1
Device structure & transfer characteristics
2
RC and μint based on the Y-function method
3
Transfer characteristics during CS tests
4
Near-zero current-boosting in HC-IY TFTs
5

## Slide 3
① Introduction
■ Current-boosting 현상
Display 구동 소자 중 Drive TFT의 Driving Condition에서는 강한 VD 인가(Current-stress; CS)
 Drain과 가까운 Gate 영역에서 국부적 결함 생성
 유효 채널 길이(Leff)가 짧아지면서 전류 증폭(Current-boosting)
IEEE ELECTRONDEVICE LETTERS, VOL. 44, NO. 1, JANUARY 2023
Adv. Electron. Mater. 2023, 9, 2201109

## Slide 4
① Introduction
■ Current-boosting이 야기하는 문제점
AMOLED 디스플레이의 휘도 안정성
: Current-boosting이 일어나면, 화면이 점점 밝아지거나 특정 픽셀만 튀는 얼룩(Mura) 및 잔상(Burn-in) 문제 발생
https://www.kadidisplay.com/blog-news/lcd-burn-what-causes-it-and-how-to-prevent-it/
ACS Appl. Electron. Mater. 2022, 4, 1427−1448
뉴로모픽/아날로그 회로의 연산 정확도
: 차세대 시냅틱 트렌지스터나 아날로그 회로에서는 TFT의 전류 레벨을 데이터(Weight)로 사용
 Current-boosting이 일어나면, 심각한 연산 오류 발생

## Slide 5
② Device structure & Transfer characteristics
■ Post-annealing 350℃에서 High-crystalline 형성
LC-IO : Low-crystalline In2O3
LC-IY : Low-crystalline In2O3/Y2O3
HC-IY : High-crystalline In2O3/Y2O3

## Slide 6
③ RC and μint based on the Y-function
■ Y-function method
: VOV가 증가함에 따라 발생하는 저항과 산란 효과()를 제외한 μFE
Linear region(VOV > VD)에서의 Y-function
기울기로 추출
y 절편으로 RC 추출

## Slide 7
③ RC and μint based on the Y-function
■ RC and μint
기울기로 추출
y 절편으로 RC 추출
RC
μint

## Slide 8
④ Transfer characteristics during CS tests
■ 5,000초의 Current-stress ( VD,str = 30 V / VD,str = 40 V )
Near-zero current-boosting in HC-IY TFTs

## Slide 9
⑤ Near-zero current-boosting in HC-IY TFTs
■ Current-stress에 의한 Ltrap and RC 변화
스트레스 전, 채널 길이
스트레스 후, 채널 길이
스트레스 전, Y-function 기울기
스트레스 후, Y-function 기울기
가정: 𝝁𝒊𝒏𝒕 is constant
Current stress 동안의 Ltrap

## Slide 10
⑤ Near-zero current-boosting in HC-IY TFTs
■ 5000초의 Current-stress ( VD,str = 30 V / VD,str 10 ~ 80 V )
Near-zero current-boosting in HC-IY TFTs