## Slide 1
조민주
IGZO 어닐링 온도에 따른 PSC 변화 (260916)

## Slide 2
모든 소자 Al electrode 올리고 Oven 200℃ 1h
SPT IGZO
P++ Si / SiO2
S
D
① Fabrication_260916
 | Sub. Cleaning | Ar gas [sccm] | O2 gas [sccm] | APC [mTorr] | RF PWR [W] | Depo. Time | Annealing
D1-1 | O | 30 | 3 | 2 | 100 | 130s | 300’C 1h
D1-2 | O | 30 | 3 | 2 | 100 | 130s | 300’C 1h
D1-3 | O | 30 | 3 | 2 | 100 | 130s | 300’C 1h
D2-1 | O | 30 | 3 | 2 | 100 | 130s | 400’C 1h
D2-2 | O | 30 | 3 | 2 | 100 | 130s | 400’C 1h
D2-3 | O | 30 | 3 | 2 | 100 | 130s | 400’C 1h
D3-1 | O | 30 | 3 | 2 | 100 | 130s | 500’C 1h
D3-2 | O | 30 | 3 | 2 | 100 | 130s | 500’C 1h
D3-3 | O | 30 | 3 | 2 | 100 | 130s | 500’C 1h
D4-1 | O | 30 | 3 | 2 | 100 | 130s | 600’C 1h
D4-2 | O | 30 | 3 | 2 | 100 | 130s | 600’C 1h
D4-3 | O | 30 | 3 | 2 | 100 | 130s | 600’C 1h
D5-1 | O | 30 | 3 | 2 | 100 | 130s | 700’C 1h
D5-2 | O | 30 | 3 | 2 | 100 | 130s | 700’C 1h
D5-3 | O | 30 | 3 | 2 | 100 | 130s | 700’C 1h
홀더 10번 칸에서만 증착

## Slide 3
D1~3) SPT IGZO 300℃ 1h
① Transfer curve, PSC 측정 데이터
STP
LTP
** 특이사항 **
- STP, LTP 데이터 없음
Transfer curve (VD=1V)
Single Pulse

## Slide 4
D4~6) SPT IGZO 400℃ 1h
Transfer curve (VD=1V)
Single Pulse
① Transfer curve, PSC 측정 데이터
STP
LTP
** 특이사항 **
- STP, LTP 데이터 없음

## Slide 5
D7~9) SPT IGZO 500℃ 1h
Transfer curve (VD=1V)
STP
LTP
Single Pulse
① Transfer curve, PSC 측정 데이터
** 특이사항 **
- STP, LTP 데이터 없음

## Slide 6
D10~12) SPT IGZO 600℃ 1h
Transfer curve (VD=1V)
Single Pulse
① Transfer curve, PSC 측정 데이터
STP
LTP
** 특이사항 **
- STP, LTP 데이터 없음

## Slide 7
D13~15) SPT IGZO 700℃ 1h
** 특이사항 **
- STP, LTP 데이터 없음
Transfer curve (VD=1V)
STP
LTP
Single Pulse
① Transfer curve, PSC 측정 데이터

## Slide 8
① Summary
VOV = 10 V 에서 추출
■ Transfer curve

## Slide 9
① Summary
Ipeak: 빛을 인가한 후 PSC 최고점
Idark: 빛을 인가하기 전의 ID
tdecay,SEF: Single pulse에서 PSC가 Ipeak/𝑒 되기까지의 Decay time (SEF fitting)
■ PSC Data

## Slide 10
① Summary
■ (Ipeak - Idark)에 따른 Decay time / VG에 따른 Decay time
  딱히 경향성은 나타나지 않는 듯