## Slide 1
경북대학교 MENLAB 2025000422 최민수
IGZO 어닐링 온도에 따른 PSC 변화 (Exp07)

## Slide 2
Transfer curve, PSC, Summary, 결론
1-1. 260831 측정
안박사님과의 미팅 결론
3. 결론
향후 공정 방향성
2. 향후 방향성
SPT IGZO 300~800℃
1. 260829 공정

## Slide 3
측정 세팅
Transfer curve 세팅 (Speed: Normal)
  VG: -30 ~ 30 V
  VD = 1 V, 30 V
Single Pulse 세팅 (Speed: Quiet)
  VG: (VON - 1) V
  VD = 1 V
  광 파장: 455 nm (Royal Blue)
  광 세기: 300 mW (LED라서 빛 퍼짐 때문에 mW/mm2 정확히 계산 불가)
  광 펄스 On/Off 시간: 1 s / 60 s
  광 입력 횟수: 1 회
  광원과 소자 간의 거리: 수동으로 최대한 밀착
  각도: 수동으로 최대한 수직으로 맞춤
Short-term plasticity 측정 (Speed: Quiet)
  VG: (VON - 1) V
  VD = 1 V
  광 파장: 455 nm (Royal Blue)
  광 세기: 300 mW (LED라서 빛 퍼짐 때문에 mW/mm2 정확히 계산 불가)
  광 펄스 On/Interval/Off 시간: 1 s / 1 Hz / 60 s
  광 입력 횟수: 2 회
  광원과 소자 간의 거리: 수동으로 최대한 밀착
  각도: 수동으로 최대한 수직으로 맞춤
Long-term plasticity 측정 (Speed: Quiet)
  VG: (VON - 1) V
  VD = 1 V
  광 파장: 455 nm (Royal Blue)
  광 세기: 300 mW (LED라서 빛 퍼짐 때문에 mW/mm2 정확히 계산 불가)
  광 펄스 On/Interval/Off 시간: 1 s / 1 Hz / 60 s
  광 입력 횟수: 40 회
  광원과 소자 간의 거리: 수동으로 최대한 밀착
  각도: 수동으로 최대한 수직으로 맞춤

## Slide 4
모든 소자 Al electrode 올리고 Oven 200℃ 1h
SPT IGZO
P++ Si / SiO2
S
D
D1) SPT IGZO (O2 MFC 4 sccm, depo 150s) Furnace 300℃ 1h
D2) SPT IGZO (O2 MFC 4 sccm, depo 150s) Furnace 400℃ 1h
D3) SPT IGZO (O2 MFC 4 sccm, depo 150s) Furnace 500℃ 1h
D4) SPT IGZO (O2 MFC 4 sccm, depo 150s) Furnace 600℃ 1h
D5) SPT IGZO (O2 MFC 4 sccm, depo 150s) Furnace 700℃ 1h
D6) SPT IGZO (O2 MFC 4 sccm, depo 150s) Furnace 800℃ 1h
① Fabrication_260829

## Slide 5
D1) SPT IGZO 300℃ 1h
Transfer curve (VD=1V)
STP
LTP
Single Pulse
① Transfer curve, PSC 측정 데이터
** 특이사항 **
-

## Slide 6
D2) SPT IGZO 400℃ 1h
Transfer curve (VD=1V)
STP
LTP
Single Pulse
① Transfer curve, PSC 측정 데이터
** 특이사항 **
-

## Slide 7
D3) SPT IGZO 500℃ 1h
Transfer curve (VD=1V)
STP
LTP
Single Pulse
① Transfer curve, PSC 측정 데이터
** 특이사항 **
- STP, LTP 데이터 없음

## Slide 8
D4) SPT IGZO 600℃ 1h
Transfer curve (VD=1V)
STP
LTP
Single Pulse
① Transfer curve, PSC 측정 데이터
** 특이사항 **
-

## Slide 9
D5) SPT IGZO 700℃ 1h
** 특이사항 **
- STP, LTP 데이터 없음
Transfer curve (VD=1V)
STP
LTP
Single Pulse
① Transfer curve, PSC 측정 데이터

## Slide 10
D6) SPT IGZO 800℃ 1h
Transfer curve (VD=1V)
STP
LTP
Single Pulse
① Transfer curve, PSC 측정 데이터
** 특이사항 **
- STP, LTP 데이터 없음

## Slide 11
① Summary
■ VON / VTH / SS

## Slide 12
① Summary
Ipeak: 빛을 인가한 후 PSC 최고점
Idark: 빛을 인가하기 전의 IOFF
■ μFE@(VTH + 10V) / (Ipeak - Idark)

## Slide 13
① Summary
■ Single pulse에서 Ipeak의 (약 36%)가 되기까지의 Decay time; τ / β
SEF로 추출한 Decay time은 Decay time이 너무 길어서 측정 (measure)하지 못한 소자까지 Decay time을 예측하여 표시함
SS와 β가 비례 관계
τ와 β가 반비례 관계
 IGZO 결정화가 시작되기 직전의 Annealing 온도인 500℃에서 Decay time이 가장 김
결정화가 PPC 효과에 영향을 주는 것으로 추정
Shin et al., Sci. Rep. 7, 10885 (2017)

## Slide 14
① Summary
■ (Ipeak - Idark)에 따른 τ / VG에 따른 τ

## Slide 15
■ 결론
① Summary
.

## Slide 16
② 향후 방향성 (다음 실험) - 미정

## Slide 17
--
③ 결론 - 미정
■ 안박사님과의 미팅 결론 (260728)