## Slide 1
Reliability Issue of Amorphous Oxide Semiconductors
조민주
The trade-off relation between stability and mobility
2026.07.30

## Slide 2: Contents
Section 1
Evolution of Oxide Semiconductors
Section 2
Power–Performance–Area–Cost
Section 3
Amorphous Oxide Semiconductor
Section 4
Transport Mechanisms
Section 5
Bias Stress Mechanisms
Section 6
Mobility–Reliability Trade-off

## Slide 3: More Moore : Continued Scaling
Section 1. Evolution of Oxide semiconductor
Si 기반의 소자의 스케일링 한계 → Oxide Semiconductors 연구 진행
Oxide Semiconductor
Mobility (≥10cm2V−1s−1), off-current(≤ 10⁻¹² A),
Leakage current(<10−18 A µm-1)

## Slide 4
Characteristics of Oxide Semiconductors
Suitable for High-Voltage Operation
Optical Transparency
 | Eg
ZnO | 약 3.3eV
In2O3 | 약 2.9eV
Ga2O3 | 약 4.8eV
일반적으로 3eV 내외는 광대역갭
Lee et al., J. Mater. Chem. C, 11, 5241-5256, 2023.
Section 1. Evolution of Oxide semiconductor
가시광선 380 nm~750 nm로 (약1.65~3.1eV)
Avalanche Breakdown이 발생할 확률이 낮다
CNL : Charge Neutrality Level
Oxide semiconductor의 투명성과 고전압 안정성으로 인해 Si을 대체할 소재로 주목받음

## Slide 5
Materials & Process Innovation
Section 2. Power–Performance–Area–Cost
High permittivity (κ) gate dielectrics
K증가 → Cox 증가
Strain Engineering
Strain에 따른 cannel 이 늘어나고 줄어들어 carrier의 이동 변화
Si의 한계를 극복하기 위해 소재와 process의 변화를 줌

## Slide 6
Structural Innovation
Section 2. Power–Performance–Area–Cost
위아래 통신 배선이 짧아지면서 소비 전력, 신호지연 감소
Si의 한계를 극복하기 위해 구조의 변화를 줌
https://www.youtube.com/watch?v=3otqUu-7WUQ
ACM Trans. 2018, Art. 60, 32223046.

## Slide 7
Adv. Mater. 2022, 34, 2106886.
Graphene
ε ch : 채널 반도체의 유전율
ε ox : 게이트 절연막의 유전율
tch : 채널 또는 반도체 body 두께
tox : 게이트 절연막 두께
tch↓⇒λ↓or tch↓⇒μ↑
Beyond Silicon: 2D Materials
Section 2. Power–Performance–Area–Cost
Characteristic Length(λ)
Drain 전기장이 채널 내부로 침투하는 정도를 나타내는 정전기적 길이
얇은 두께에서 Drain의 영향을 적게 받고 결정 상태를 유지하여 소자의 성능을 향상시킴
(≤ 0.4 nm)

## Slide 8
Electron Transport in AOS
Silicon:
covalent bonding
Oxide:
Ionic bonding
Carrier percolation pathway
Mobility ≥10cm2V−1s−1
Mobility 약1cm2V−1s−1
Section 3. Amorphous Oxide Semiconductor

## Slide 9
Bixbyite 결정 구조 In2o3
Wurtzite 결정 구조 ZnO
Multi-component AOS Systems
In2o3 Ga2O3의 Gibbs free energy
산화물 | ΔGf/oxygen (eV)
In2O3 | 3.6
Ga2O3 | 4.33
ZnO | 6.32
In 5s 오비탈
K. Banger et al., Chem. Mater. 26, 2, 1195-1203 (2014)
Section 3. Amorphous Oxide Semiconductor

## Slide 10
Multi-component AOS Systems
- In3+ : Higher electron density & mobility
- Zn2+ : Amorphous structure stability
- Ga3+ : Lower carrier density & high resistivity
Section 3. Amorphous Oxide Semiconductor

## Slide 11
Carrier Transport Mechanism
Section 4. Transport Mechanism
Band like transport
e-
Em
전자가 localized trap state를 hopping하는 것이 아니라
CB의 extended states를 따라 이동하는 전도 메커니즘
Band like transport
Oxide Semiconductor
IEEE Trans. Electron Devices 68, 2049 (2021)
shorter but higher barrier path
longer but lower barrier path

## Slide 12
μFE = Field-Effect Mobility
K = Mobility perfector(비례상수)
VG = Gate Voltage
VT,P = Threshold Voltage/
Percolation Threshold Voltage
γ = Power-law exponent
Appl. Phys. Lett. 98, 203508 2011
Gate Voltage Dependence of μFE
Em : TLC와 PC를 구분하는 기준 준위
(실제 실험 후 측정하는게 아니라 이론적 계산을 통해 얻음)
K = 7.6
γ = 0.7
PC level
K = 3.89
γ = 0.1
TLC level
Section 4. Transport Mechanism
Tarp state density와 distribution가 mobility에 영향을 줌

## Slide 13
Oxygen Vacancy Engineering(1/2)
Oxygen Vacancy(VO) 증가
VO 생성 초기 → VO가 shallow donor로 작용(전자 제공) → ION증가
VO 과다 생성 → IOFF 증가 / Vth가 Negative shift
Deposition 시 O2를 차단하여 Vo증가 → VON와 VTH가 Negative shift
Section 5. Bias Stress Mechanisms
NBIS

## Slide 14
Oxygen Vacancy Engineering(2/2)
Oxygen Interstitial(Oi) 증가
Oi 전자를 받는걸 좋아함 → Deep trap 으로 작용 → carrier 농도 감소
ID 감소/ Vth가 Positive shift
Deposition 시 O2의 증가로 Oi → ID와 Vth가 Positive shift
Section 5. Bias Stress Mechanisms

## Slide 15
Gate
GI
AOS
NBS/NBIS Mechanisms
e-
e-
e-
e-
e-
IGZO(n-type) → electron↑ hole↓
NBS stability > PBS stability
VGS < 0
Section 5. Bias Stress Mechanisms
h+
h+
h+
e-
e-
e-
e-
e-
e-
e-
e-
e-
e-
e-
e-
e-
e-
IGZO의 CB는 In 5s orbital 로 형성 VB는 O 2p orbital로 되어있어 hole이 쉽게 localization 됨
Adv. Mater. 2021, 33, 2006091
Negative Bias Illumination Stress

## Slide 16
illumination
Section 5. Bias Stress Mechanisms
NBS/NBIS Mechanisms [intrinsic]
Gate
GI
VGS < 0
Negative shift
Trap Mechanisms
Oxygen vacancy
Oxygen interstitial + H
Electron-hole pair
Negative shift
Negative shift
h+
h+
h+
h+
h+
h+
h+
h+
h+
h+
h+
h+
Hole의 생성과 trap으로 인해 전위차, density의 증가로 Vth가 Negative shift
Electron-hole pair
e-

## Slide 17
Section 5. Bias Stress Mechanisms
NBS/NBIS Mechanisms [Extrinsic]
대기 중 H2O -> H+ + OH-
H+
OH-
Gate
GI
IGZO
e-
e-
e-
e-
e-
e-
e-
e-
e-
e-
e-
e-
VGS < 0
e-
e-
Negative shift
Gate
GI
IGZO
Passivation Layer
H2O의 흡착
Yang, Y.; Wang, J.; Wang, X.; et al.
RSC Advances 2018, 8, 15078–15086.
H2O가 Oxide surface에 접촉하면 전자를 제공함

## Slide 18
Section 5. Bias Stress Mechanisms
산화물 표면에서의 H2O반응
RSC Advances, 2018, 8, 15078–15086
Gate
GI
IGZO
e-
e-
e-
e-
e-
e-
e-
e-
e-
e-
e-
VGS < 0
e-
Negative shift
H2O의 흡착
Gate
GI
IGZO
VGS > 0
H2O+
Positive shift
H2O의 탈착
e-
e-
e-
e-
e-
e-
e-
e-
e-
e-
e-
e-
e-
e-
e-
e-
e-
e-
e-
e-
e-
e-
e-
e-
e-

## Slide 19
materials 2010,3,2643
Phys. Rev. Mater. 2019, 3, 074604
PBS Mechanisms [Intrinsic]
Section 5. Bias Stress Mechanisms
Gate
GI
e-
e-
e-
e-
e-
e-
e-
e-
e-
e-
Trap Mechanisms
VGS > 0
Oxygen vacancy
Oxygen interstitial
lattice relaxation
Oi0 → Oi2- 가 더 안정적
positive shift
positive shift
positive shift
e-
Defect level
electron의 생성과 trap으로 인해 전위차 감소, density의 증가로 Vth가 Positive shift

## Slide 20
Kang et al., Adv. Electron. Mater. 2014, 1400006
PBS Mechanisms [Hydrogen]
Section 5. Bias Stress Mechanisms
interstitial H(Hi+)
VO + Hi+→ H-DX−
substitutional H(HO+)
Shallow donor
Deep electron trap

## Slide 21
PBS Mechanisms [Extrinsic]
Section 5. Bias Stress Mechanisms
대기 중 Oxygen 흡착
H2O의 탈착
acceptor-like traps
acceptor-like traps

## Slide 22
Trap States in Oxide Semiconductors
Section 5. Bias Stress Mechanisms
Advanced Electrical Characterization of Charge Trapping in MOS Transistors
Ec
Ev
Acceptor-like
Donor-like
A0+ e− → A−
0 → −
D0 → D+ + e−
Oxygen vacancy (VO)
Interstitial hydrogen (Hi)
Substitutional hydrogen (HO)
Oxygen interstitial (Oi)
Deep oxygen-related defects
Interface traps
전자를 Conduction Band로 방출
→ Carrier 증가
→ Conductivity 증가
→ VTH negative shift
Conduction Band의 자유전자 포획
→ Carrier 감소
→ Conductivity 감소
→ VTH positive shift
0 → +

## Slide 23
NBIS: Negative Bias Illumination Stress
PBS: Positive Bias Stress
Reliability Summary
Section 5. Bias Stress Mechanisms
NBIS

## Slide 24
Photolithography에서의 Vth shift
Photoresist 화학식
Thermal Desorption Spectroscopy
+ AOS 표면의 산소
Section 6. Mobility–Reliability Trade-off
Shiah et al.수행한 실험
Photolithography → CO-related impurities 생성 확인(TDS) → 350°C 이상 postdeposition annealing → Negative Bias Stress 완화

## Slide 25
TDS 결과 :
350°C 이상에서 CO 관련 종 탈착
Process-Induced VTH Shift : CO-Related Impurities
CO
Gate
GI
IGZO
CO
h+
e-
e-
e-
e-
e-
e-
e-
e-
e-
e-
e-
e-
VGS < 0
Section 6. Mobility–Reliability Trade-off
Y.-S. Shiah, K. Sim, Y. Shi, K. Abe, S. Ueda, M. Sasase, J. Kim,
H. Hosono, Nat. Electron. 2021, 4, 800.
m/z=28(주로 CO신호)
m/z=44(주로 CO2신호)
h+
h+
PR로 인해 생성된 CO유기물이 표면과 반응하여
M-OC/M-Cox가 VB부근 trap state를 증가시켜 NBS 발생
M-CO M-Cox

## Slide 26
Section 6. Mobility–Reliability Trade-off
Postdeposition annealing
Y.-S. Shiah, K. Sim, Y. Shi, K. Abe, S. Ueda, M. Sasase, J. Kim,
H. Hosono, Nat. Electron. 2021, 4, 800.
전기적 결과 : 350°C 이상에서 NBS shift 급감

## Slide 27
Thank you for your attention.